Пояснительная записка

к проекту ГОСТ  ( Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции.

Общие технические условия(

1 Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта  ГОСТ  « Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие технические условия » разработан  АНО « СЦ » ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары » впервые   в соответствии с планом  государственной стандартизации на 2013 г.

( Тема 1.5.385-2.001.13).

Целью разработки  проекта ГОСТ  « Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продук-ции. Общие технические условия »  является  достижение целей, установленных статьей  11 Федерального закона Российской Федерации « О техническом регулировании » № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.

Повышение степени соответствия  производимой продукции ее функциональному назначению, устранение технических барьеров в торговле, содействие научно-техническому и экономическому сотрудничеству, повышение безопасности и конкурентоспособности отечественных товаров на мировом, региональном и внутреннем рынках, а также повышение качества  упаковки и безопасности  химической продукции, в том числе лакокрасочных материалов,  при их транспортировании к потребителю.

2 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт должен применяться при разработке нормативной и технической документации на бутылки из полиэтилентерефталата , предназначенные для упаковки, транспортирования и хранения товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, технических масел и других материалов бытового назначения.

Стандартом также установлены методы испытаний бутылок  с использованием приемо-сдаточ-ных, периодических и типовых испытаний.

Предусмотрены  требования по безопасности при  применении бутылок  и обращении с ними, а также экологические требования для предупреждения вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фону человека при применении и утилизации тары.

Стандартом рекомендованы различные конструкции бутылок с указанием вместимости, размеров и минимальной толщины стенки. Масса бутылок устанавливается нормативной документацией на тару для конкретной продукции  или в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке.

1

Указаны химические реагенты, которые могут применяться при проверке стойкости бутылок на проницаемость органических растворителей.

Регламентируемые настоящим стандартом правила приемки тары с применением статистического приемочного контроля предназначены для обеспечения корректных взаимоотношений между поставщиком ( изготовителем), потребителем и третьей стороной в части качества поставляемых партий тары.

Требования к герметичности бутылок  предусмотрены с учетом упаковываемой продукции.

Требования к механической прочности бутылок установлены в зависимости от их вместимости.

Требования к химической стойкости бутылок предусмотрены с учетом опыта применения тары для упаковки химической продукции в России и зарубежных странах, а также с учетом безопасности для жизни и здоровья потребителя, охраны окружающей среды и имущества граждан.

Проект стандарта разработан в соответствии с действующими основополагающими стандартами: ГОСТ 1.2-2009 « Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены »,  ГОСТ 1.5-2001 « Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

3.Сведения о соответствии проекта стандарта Законодательству Российской Федерации, международным, региональным стандартам, правилам, нормам и рекомендациям по стандартизации, а также национальным стандартам других стран

Проект стандарта соответствует Законам Российской Федерации « О техническом регулировании » (, (О защите прав потребителя(,  ГОСТ  ИСО 2859-1- 2007 (Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку(.

4 Сведения о патентной чистоте

Проект  ГОСТ  « Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие техни

ческие условия »  не содержит норм и требований, регламентирующих стандартизуемый объект, и проверке на патентную чистоту не подлежит.

5 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими нормативными документа-

ми по стандартизации и предложения по их пересмотру, изменению или отмене

Проект стандарта взаимосвязан со следующими нормативными документами по стандартизации

2

| Обозначение и номер документа | Наименование нормативного документа | Предложения по пересмотру, внесению изменений или отмене |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 164−90 | ГОСТ 164−90 Штангенрейсмасы. Технические условия | - |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия | - |
| ГОСТ 190-78 | Олифа оксоль. Технические условия | - |
| ГОСТ 577-68 | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия | - |
| ГОСТ 1003-73 | Сиккативы. Технические условия | - |
| ГОСТ 1928-79 | Сольвент каменноугольный. Технические условия | - |
| ГОСТ 3134-78 | Уайт-спирит ( нефрас С4-155/200 ). Технические условия | - |
| ГОСТ 5208-81 | Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия | - |
| ГОСТ 5470-75 | Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические условия | - |
| ГОСТ 5631-79 | Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия | - |
| ГОСТ 6016-77 | Спирт изобутиловый. Технические условия | - |
| ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия | - |
| ГОСТ 8313-88 | Этилцеллозольв технический. Технические условия | - |
| ГОСТ 9410-78 | Ксилол нефтяной. Технические условия | - |
| ГОСТ 9536-79 | Спирт изобутиловый технический. Технические условия | - |
| ГОСТ 9805-84 | Спирт изопропиловый. Технические условия | - |
| ГОСТ 9949-76 | Ксилол каменноугольный. Технические условия | - |
| ГОСТ 10214-76 | Сольвент нефтяной. Технические условия | - |
| ГОСТ 10905-86 | Плиты поверочные и разметочные. Технические условия | - |
| ГОСТ 17299-78 | Спирт этиловый технический. Технические условия | - |
| ГОСТ 18992-80 | Дисперсия поливинилацетатная. Технические условия | - |

6 Сведения о согласовании

Проект стандарта  разослан на согласование   членам технического комитета ТК 385.

7 Источники информации

При разработке стандарта были использованы следующие материалы:

нормативные документы на полимерную тару;

стандарты на полимерные материалы;

стандарты на статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку;

методики исследований тары из полимерных материалов для товаров бытовой химии;

стандарты на методы испытаний полимерных материалов;

Законы и постановления Российской Федерации.

Руководитель разработки

Генеральный директор

АНО " СЦ " ЯрТЕСТ ЛКП и тары"                                                              В. П. Яблоков

ПРОЕКТ  ГОСТ

" БУТЫЛКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

ДЛЯ  ХИМИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

ПРОЕКТ  ГОСТ

" МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ,

СЫРЬЕ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

УПАКОВКА"

ПРОЕКТ  ГОСТ

" МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.

ОТБОР ПРОБ,  КОНТРОЛЬ  И

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ "